«Требования к эмиссиям в окружающую среду при производстве ферросплавов»

В соответствии с Экологическим Кодексом Республики Казахстан от 9 января 2007 года и Законом Республики Казахстан от 9 ноября 2004 года "О техническом регулировании" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
      1. Утвердить прилагаемый Технический регламент "Требования к эмиссиям в окружающую среду при производстве ферросплавов". 
      2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении шести месяцев после первого официального опубликования.

Премьер-Министр 
      Республики Казахстан                       К. Масимов

Утвержден          
постановлением Правительства 
Республики Казахстан     
от 26 января 2009 года № 46

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ 
"Требования к эмиссиям в окружающую среду 
при производстве ферросплавов"

1. Область применения

1. Настоящий технический регламент "Требования к эмиссиям в окружающую среду при производстве ферросплавов" (далее - Технический регламент) разработан в соответствии с Экологическим кодексом Республики Казахстан от 9 января 2007 года и Законом Республики Казахстан от 9 ноября 2004 года "О техническом регулировании" и устанавливает технические удельные нормативы эмиссий в окружающую среду для процессов, применяемых при металлургическом производстве ферросплавов (феррохрома, ферросилиция, ферросиликохрома и ферросиликомарганца), независимо от типа используемого сырья (обогащенное, необогащенное). 
      2. Положения Технического регламента распространяются на новые, действующие и модернизируемые процессы металлургического производства, применяемые на территории Республики Казахстан с учетом наилучших доступных технологий (НДТ), обеспечивающих защиту жизни и здоровья населения, охрану окружающей среды, рациональное использование природных ресурсов, перечень которых приведен в Приложении 1 к настоящему Техническому регламенту. 
      3. К опасным факторам (рискам) в процессах металлургического производства ферросплавов, идентифицированным для целей применения данного Технического регламента, относятся эмиссии от процессов подготовки, хранения и подачи сырья и материалов, выплавки ферросплавов, выпуска и разливки металла, подготовки печей к разогреву или длительному простою.

2. Термины и определения

4. В настоящем Техническом регламенте используются установленные Экологическим кодексом Республики Казахстан от 9 января 2007 года и Законом Республики Казахстан от 9 ноября 2004 года " О техническом регулировании " следующие термины и определения: 
      1) наилучшие доступные технологии (НДТ) - используемые и планируемые отраслевые технологии, техника и оборудование, обеспечивающие организационные и управленческие меры, направленные на снижение уровня негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду до обеспечения целевых показателей качества окружающей среды; 
      2) вспомогательное оборудование - аппараты, агрегаты, используемые для сбора, транспортировки материалов, подготовки топлива, пылеулавливания, газоочистки; автоматика, блокировки, приборы и устройства контроля и защиты, дымовые трубы; 
      3) шлак - металлургический расплав переменного состава, обычно покрывающий поверхность жидкого металла при металлургических процессах. 
      4) безопасность процессов металлургического производства (далее - безопасность) - отсутствие недопустимого риска, связанного с причинением вреда жизни, здоровью человека, окружающей среде, в том числе растительному и животному миру, с учетом сочетания вероятности реализации опасного фактора и степени тяжести его последствий; 
      5) процессы металлургического производства (металлургические процессы) - процессы получения элементов периодической системы и их сплавов, а также процессы изменения их химических свойств, структуры и формы; 
      6) основное оборудование - печи по производству кокса, электрические дуговые печи (ЭДП), оборудование на складах товарного продукта, в цехах подготовки сырья (ЦПС) и цехах переработки шлака (ЦПШ), дробилки, вагоноопрокидыватели, ленточные конвейеры; 
      7) топливо - горючие вещества (твердые, жидкие или газообразные), применяемые с целью получения при его сжигании тепловой энергии; 
      8) дымовая труба - сооружение для создания тяги и отвода дымовых газов в атмосферу; 
      9) дымовые (отходящие) газы - газы, образующиеся в результате сгорания топлива и обжига технологического материала в печи; 
      10) ферросплав - полупродукт металлургического производства, являющийся сплавом железа с кремнием, марганцем, хромом и другими элементами, используемыми при выплавке стали (для раскисления и легирования жидкого металла, связывания вредных примесей, придания металлу требуемой структуры и свойств), а также при получении других ферросплавов (передельных ферросплавов); 
      11) сырье - любой твердый, измельченный или подготовленный материал, который используется в технологическом процессе получения продукта (ов); 
      12) шихта - смесь исходных материалов, а в некоторых случаях и топлива в определенной пропорции, подлежащая переработке в металлургических, химических и других агрегатах; 
      13) технические удельные нормативы эмиссий - устанавливаемые для процессов металлургического производства нормативы эмиссий в окружающую среду в расчете на единицу выпускаемой продукции, определяемые исходя из возможности их обеспечения конкретными техническими средствами при приемлемых для экономики страны затратах.

3. Условия размещения производства в Республике Казахстан

5. На территории Республики Казахстан может быть размещено металлургическое производство ферросплавов, обеспечивающее технические удельные нормативы эмиссий в окружающую среду, не превышающие норм, установленных настоящим Техническим регламентом, при условии соблюдения предусмотренных требований безопасной эксплуатации основного оборудования и металлургических процессов получения ферросплавов. 
      6. Основное и вспомогательное оборудование, используемое в технологическом процессе получения ферросплавов, должно иметь документы, обеспечивающие его идентификацию, содержащие схемы монтажа, инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию, а также документы, подтверждающие соответствие оборудования сопроводительным документам производителя и требованиям безопасности, установленным настоящим Техническим регламентом. 
      7. Средства измерений основного и вспомогательного оборудования должны быть внесены в Государственный реестр средств измерений , допущенных для применения на территории Республики Казахстан, и иметь документ, подтверждающий их соответствие утвержденному типу.

4. Общие требования безопасности

8. Для обеспечения установленных настоящим Техническим регламентом технических удельных нормативов эмиссий в окружающую среду необходимо выполнять следующие требования: 
      1) основное оборудование, применяемое при производстве ферросплавов, должно соответствовать требованиям Закона Республики Казахстан от 21 июля 2007 года "О безопасности машин и оборудования", других, взаимосвязанных с ним Технических регламентов , настоящего Технического регламента и гармонизированных с ним нормативных документов; 
      2) вести учет (сменный, суточный, месячный, годовой) мощности; 
      3) комплект технической документации (технический паспорт, инструкции по эксплуатации и ремонту, схемы монтажа, чертежи) на основное оборудование поддерживать в актуализированном состоянии и в случае его модернизации или реконструкции своевременно вносить в него изменения; 
      4) основное оборудование должно иметь системы газоочистки и оповещения о его предельном состоянии или выходе из строя; 
      5) выполнять программу производственного экологического контроля; 
      6) проводить измерения эмиссий в окружающую среду при производстве ферросплавов согласно утвержденному графику, с привлечением лаборатории, аккредитованной в установленном порядке ; 
      7) процессы разгрузки и транспортировки сырья и материалов должны быть автоматизированы и обеспечиваться путем применения конвейеров, роторных экскаваторов, вагоноопрокидывателей, грейферных кранов и разгрузки через люки вагонов; 
      8) места разгрузки и погрузки сырья и материалов должны быть оборудованы аспирационными установками; 
      9) для предупреждения фильтрации и загрязнения близлежащих водоемов в основании и дамбах прудов при вводе в эксплуатацию новых шламонакопителей должна быть предусмотрена противофильтрационная защита; 
      10) не допускается эксплуатация оборудования, в результате работы которого технические удельные нормативы эмиссий превышают нормы, установленные настоящим Техническим регламентом; 
      11) уровень радиации в местах складирования основного сырья и отходов производства не должен превышать норм радиационной безопасности, установленных уполномоченным органом в области здравоохранения . 
      12) в зонах возможной радиационной опасности, обслуживающий персонал должен быть оснащен средствами индивидуальной защиты и дозиметрии.

5. Требования к эмиссиям в атмосферный воздух

9. Технические удельные нормативы эмиссий в атмосферный воздух от работы основного оборудования устанавливают предельные значения выбросов в атмосферный воздух твердых частиц, оксидов углерода, серы и азота, сероводород для действующих, вновь вводимых и реконструируемых установок, использующих твердое, жидкое и газообразное топливо, как при индивидуальном, так и совместном их применении. 
      10. Технические удельные нормативы эмиссий твердых частиц устанавливаются для показателей: пыль неорганическая, содержание диоксида кремния SiO 2 менее 20 %, от 20 до 70 % и более 70 %. 
      11. Технические удельные нормативы эмиссий газообразных примесей в атмосферу устанавливаются по показателям: оксиды азота NO х , диоксид серы SO 2 , оксид углерода СО, сероводород H 2 S. 
      12. Технические удельные нормативы эмиссий в окружающую среду устанавливаются для отходов, в том числе таких как: шлак высокоуглеродистого феррохрома, шлак низкоуглеродистого феррохрома, шлак среднеуглеродистого феррохрома, шлак ферросиликомарганца, шламы "мокрых" газоочисток и пыль аспирационная "сухих" газоочисток. 
      13. Регулирование выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях производится в соответствии с порядком, учитывающими эмиссии по каждому источнику загрязнения и мероприятия по сокращению выбросов при всех режимах работы предприятий, утвержденным уполномоченным органом в области охраны окружающей среды . 
      14. Для действующих, реконструируемых и вновь строящихся предприятий должны выполняться технические удельные нормативы эмиссий в окружающую среду, указанные в таблицах 1, 2 приложения 2 к настоящему Техническому регламенту. 
      15. Удельные нормативы эмиссий, определенные настоящим Техническим регламентом, достигаются за счет внедрения НДТ, системы технических и технологических решений, включая оборудование узла газо- и пылеочистки системой групповых циклонов, пылевых камер и электрофильтров с последующим возвратом уловленной технологической пыли в процесс; оснащение системы транспортировки пыли пневмонасосами с транспортными трубопроводами, другие НДТ.

6. Требования к эмиссиям сточных вод

16. Водоснабжение технологических систем и систем охлаждения печей предусматривается преимущественно с использованием замкнутой системы водооборота. Водоснабжение технологических объектов в каждом конкретном случае должно проектироваться с учетом особенностей производственного технологического процесса, указанных в приложении 1 к настоящему Техническому регламенту, и исключения аварий и выбросов взрывопожароопасных продуктов в окружающую среду. 
      17. Системы канализации технологических объектов должны обеспечивать удаление и очистку химически загрязненных технологических, смывных и других стоков, образующихся как при регламентированных режимах работы производства, так и в случаях аварийных выбросов. Запрещается сброс стоков в магистральную сеть канализации без предварительной очистки, за исключением случаев, когда магистральная сеть предназначена для приема таких стоков. 
      18. Обслуживание, ремонт и другие работы на системах водопровода и канализации, относящиеся к газоопасным, следует выполнять в соответствии с требованиями инструкций по организации безопасного проведения газоопасных работ, утвержденной техническим руководителем эксплуатирующей организации, в соответствии с требованиями правил безопасности в газовом хозяйстве, утвержденных уполномоченным органом в области промышленной безопасности . 
      19. Для технологических объектов, как правило, необходимо предусматривать локальные очистные сооружения. Сооружения локальной очистки на входе и выходе потоков сбросов должны оснащаться средствами контроля содержания взрывоопасных продуктов и сигнализации превышения допустимых значений. Для очистных сооружений объектов с технологическими блоками любых категорий взрывоопасности при возможности залповых сбросов взрывопожароопасных продуктов в канализацию должны предусматриваться автоматические системы контроля и сигнализации, а также меры по их ликвидации.

7. Требования к эмиссиям при размещении отходов 
производства ферросплавов

20. Экологические требования по обращению и размещению отходов производства должны соответствовать нормам экологического законодательства . 
      21. Складируемые на территории предприятия отходы производства должны иметь паспорт опасности отходов в соответствии с экологическим законодательством . 
      22. Опасные отходы, образующиеся в результате процесса производства ферросплавов, подлежат хранению на специально оборудованных местах. Предприятия с момента образования отходов должны обеспечивать безопасное обращение с ними в соответствии с требования экологического законодательства . 
      23. Для действующих, реконструируемых и вновь строящихся предприятий должны выполняться технические удельные нормативы эмиссий в окружающую среду, указанные в таблице 3 приложения 2 к настоящему техническому регламенту.

8. Презумпция соответствия

24. Технологические производственные предприятия и организации, расположенные на территории Республики Казахстан и осуществляющие производство ферросплавов, считаются соответствующими нормам   Экологического кодекса Республики Казахстан от 9 января 2007 года, если уровень технических удельных нормативов эмиссий в окружающую среду не превышает норм настоящего технического регламента и гармонизированных с ним стандартов, утвержденных в соответствии с действующим законодательством. 
      25. Для подтверждения соответствия требованиям настоящего Технического регламента могут применяться иные методические документы, нормы и показатели которых не ниже требований гармонизированных стандартов.

9. Подтверждение соответствия

26. Процедуре подтверждения соответствия требованиям настоящего Технического регламента подвергаются эмиссии в окружающую среду, возникающие в процессах, связанных с металлургическим получением ферросплавов. 
      27. Подтверждение соответствия эмиссий в окружающую среду при производстве ферросплавов требованиям настоящего Технического регламента осуществляется аккредитованными лабораториями в соответствии с требованиями гармонизированных стандартов. 
      28. Органы по подтверждению соответствия, их функции, права и обязанности, а также порядок подтверждения соответствия определяются в соответствии с Законом Республики Казахстан от 9 ноября 2004 года "О техническом регулировании " и постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 февраля 2008 года № 90 "Об утверждении технического регламента "Процедуры подтверждения соответствия".

10. Порядок и сроки введения в действие

29. С 1 января 2010 года для вновь строящихся предприятий должны выполняться технические удельные нормативы эмиссий в окружающую среду, указанные в таблицах 1, 2, 3 приложения 2 к настоящему Техническому регламенту. 
      30. Для действующих и реконструируемых предприятий допускается до 31 декабря 2012 года выполнение нормативов, установленных для них проектами предельно допустимых выбросов (ПДВ) и/или оценки воздействия на окружающую среду согласованные с уполномоченными органами в области охраны окружающей среды и санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 
      31. С 1 января 2013 года для действующих и реконструируемых предприятий должны выполняться технические удельные нормативы эмиссий в окружающую среду, указанные в таблицах 1, 2, 3 приложения 2 к настоящему Техническому регламенту. 
      32. Настоящий Технический регламент вводится в действие по истечении шести месяцев после его первого официального опубликования.

Приложение 1 
к Техническому регламенту

Перечень процессов - объектов технического регулирования (ОТР)

| № п/п | ОТР | Характеристика опасности | Требования безопасности |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование производственного процесса металлургического производства | Тип оборудования | Выплавляемый сплав (используемое сырье) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Хранение, подготовка и подача сырья и материалов |
| 1 | Процесс хранения, подготовки и транспортировки шихтовых материалов, дозирования шихтовых материалов и подачи готовой шихты в печь | Аспирационные установки от пересылок конвейеров, мест выгрузки сырьевых материалов и весов дозаторов | Хромовая, марганцевая руды, кварцит, кокс, уголь, углистая порода, известь, доломит, железная стружка | Эмиссии от оборудования из выбросных шахт, от газоочисток - пыль неоргани- ческая содержание диоксида кремния SiO 2 >70 %; SiO 2 20 %-70 % SiO 2 <20 %; Пыль оксида кальция Образование пыли аспирационной Физическое воздействие - шум; вибрация | Осуществление процес- сов на специализиро- ванных площадках и в закрытых помещениях. Раздельное хранение сырья. Соблюдение условий эксплуатации и обслуживания ленточных конвейеров. Применение автомати- зированной системы управления дозирова- нием шихты на базе весовых дозаторов непрерывного действия. Наличие системы комплексного учета шихтовых материалов. |
| 2. Выплавка ферросплавов |
| 1 | Углеродотерми- ческое восстановление в рудотермических ферросплавных печах | Печи РКО мощностью 25 МВА | Феррохром ферросилиций ферросилико- хром | Эмиссии от дымовых труб печей, от газоочисток - пыль неоргани- ческая содержание диоксида кремния SiO 2 >70 %; SiO 2 20 %-70 % SiO 2 <20 %; оксиды азота NO х , оксид углерода СО, диоксид серы SO 2 , сероводород H 2 S Образование шламов и пыли при очистке газов Физическое воздействие - тепловые эмиссии | Контроль работы систем газоочистки. Капитальный ремонт систем газоочистки. Использование колошникового газа из-под свода печи в качестве топлива в котельной. Контроль технологи- ческих параметров: контроль уровней содержания оксида углерода СО под сводом печи; контроль исправности печного оборудования, соблюдения установ- ленного электрическо- го режима и состояния колошника; соблюдение оптималь- ного электрического режима работы печи (мощность, электри- ческий ток и напряже- ние), при котором печь дает максималь- ную производитель- ность при низком расходе электрической энергии на одну тонну выплавляемого сплава; соблюдение оптималь- ного соотношения компонентов шихты и габаритов шихтовых материалов; уровень влажности восстановителя в печи; соответствующая длина электродов и глубина их погружения в шихту; газовый режим для закрытых печей; правильное обслужива- ние колошника; использование флюсующих материалов для выпуска накопившегося шлака; своевременный выпуск металла и шлака. Вода для охлаждения элементов печи должна иметь температуру на выходе 35 0 С-40 0 С. |
|  |  | Печи РКО мощностью 63 МВА | Феррохром |  |  |
|  |  | Печь РКО мощностью 21 МВА | Высокоуглеро- дистый феррохром |  |  |
|  |  | Печь РКО мощностью 27,6 МВА | Высокоуглеро- дистый феррохром |  |  |
|  |  | Печи РКО мощностью 17 МВА | Высокоуглеро- дистый феррохром |  |  |
|  |  | Печи РКО мощностью 7 МВА | Среднеуглеро- дистый феррохром |  |  |
|  |  | Печи РКО мощностью 7 МВА | Низкоуглеро- дистый феррохром |  |  |
|  |  | Печи РКО мощностью 2,5 МВА | Ферросилиций ФС-15Г |  |  |
|  |  | Печи РКО мощностью 1,2 MBA | Феррохром |  |  |
| 2 | Углеродотерми- ческое восстановление в рудотермических ферросплавных печах | Печи РКЗ мощностью до 25 МВА | Феррохром |  |  |
|  |  | Печи РКЗ мощностью 25 МВА | Ферросилико- хром |  |  |
|  |  | Печи РКЗ мощностью 33 МВА | Феррохром, ферросилико- марганец |  |  |
|  |  | Печи РКЗ мощностью 63 МВА | Феррохром |  |  |
|  |  | Печи ДППТ-6 | Феррохром |  |  |
| 3 | Рудовосстанови- тельный процесс в рудотермических ферросплавных печах | Печи РКО мощностью 6,3 МВА | Ферросилико- алюминий |  |  |
|  |  | Печи РКО мощностью 5 МВА | Ферросилико- алюминий |  |  |
|  |  | Печи РКО мощностью 1,5 МВА | Ферросилико- алюминий |  |  |
| 3. Выпуск металла |
| 1 |  | Печи РКЗ мощностью 25 MBA | Феррохром, Ферросилико- хром | Эмиссии от дымовых труб печей, общеобменной вентиляции и газоочисток - пыль неоргани- ческая содержание диоксида кремния SiO 2 >70 %; SiO 2 20 %-70 % SiO 2 <20 %; пыль оксида кальция оксиды азота NO х , оксид углерода СО, диоксид серы SO 2 , сероводород H 2 S Образование отходов, шлака и пыли аспирационной Физическое воздействие - тепловые эмиссии | Контроль работы систем газоочистки. Капитальный ремонт систем газоочистки. Контроль технологи- ческих параметров: соблюдение оптималь- ной регулярности (частоты) и продолжительности выпусков сплава из печи; соблюдение условий разделки леточного отверстия; тщательный осмотр состояния кожуха, футеровки ковша после каждой разливки для обнаружения неисправностей или разрушений футеровки. |
|  |  | Печи РКЗ мощностью 63 МВА | Феррохром |  |  |
|  |  | Печь РКО мощностью 21 МВА | Высокоуглеро- дистый феррохром |  |  |
|  |  | Печь РКО мощностью 27,6 МВА | Высокоуглеро- дистый феррохром |  |  |
|  |  | Печи РКО мощностью 17 МВА | Высокоуглеро- дистый феррохром |  |  |
|  |  | Печи РКО мощностью 7 МВА | Среднеуглеро- дистый феррохром |  |  |
|  |  | Печи РКО мощностью 7 МВА | Низкоуглеро- дистый феррохром |  |  |
|  |  | Печи РКО мощностью 2,5 МВА | Ферросилиций ФС-15Г |  |  |
| 2 |  | Печи РКО мощностью 6,3 МВА | Ферросилико- алюминий | Эмиссии от дымовых труб печей и общеобменной вентиляции - пыль неорганическая, содержание диоксида кремния SiO 2 20 %-70 % оксиды азота NO х , оксид углерода СО, диоксид серы SO 2 Образование отходов и шлака Физическое воздействие - тепловые эмиссии |  |
|  |  | Печи РКО мощностью 5 МВА | Ферросилико- алюминий |  |  |
|  |  | Печи РКО мощностью 1,5 MBA | Ферросилико- алюминий |  |  |
| 4. Разливка металла |
| 1 | Транспортировка разливочного ковша с металлом на разливочную машину Выполнение работ по разливке металла Вывоз отходов металла и шлака | Кантователи разливочных машин Финиша разливочных машин | Феррохром, ферросилиций, ферросилико- хром, ферросилико- алюминий, ферросилико- марганец | Эмиссии от дымовых труб печей - пыль неорганическая содержание диоксида кремния SiO 2 >70 %; SiO 2 20 %-70 % SiO 2 <20 %; Образование отходов металла, шлака и пыли аспирационной Физическое воздействие - тепловые эмиссии | Контроль работы систем газоочистки. Переход на газообраз- ное топливо, если технологически возможно. Капитальный ремонт систем газоочистки. Контроль технологи- ческих параметров: принимать жидкий сплав из печи только в просушенный разливочный ковш; после окончания разливки ковш немед- ленно направлять на очистку во избежание затвердевания шлака и зарастания ковша. Для минимизации отходов: образующиеся в процессе отходы металла и шлака собираются для последующей перера- ботки или повторного использования в производственных процессах; отходы металла используются в производстве путем разовых дозированных подач в печи. Для исключения тепловой эмиссии: доставка разливочного ковша с металлом на разливочную машину должна осуществляться при условии загущения шлаковой корки в ковше (путем засыпа поверхности металла отсевами кокса или песком). |
| 5. Подготовка металла (дробление, сортировка, упаковка) |
|  |  | Аспирационные установки от узлов дробления и фракциониро- вания и погрузки в контейнера | Феррохром, ферросилиций, ферросилико- хром, ферросилико- алюминий, ферросилико- марганец | Эмиссии - пыль неорганическая содержание диоксида кремния SiO 2 >70 %; SiO 2 20 %-70 % SiO 2 <20 %; Мелкие фракции металла Физическое воздействие - шум | Контроль работы систем газоочистки. Капитальный ремонт систем газоочистки. Контроль технологических параметров. |
| 6. Подготовка печи к длительному простою и разогрев |
|  | Режим ППР (планово- предупредительный ремонт) | Все виды печей | Все виды сплавов | Эмиссии от дымовых труб печей - пыль неорганическая содержание диоксида кремния SiO 2 >70 %; SiO 2 20 %-70 % SiO 2 <20 %; оксиды азота NO х , оксид углерода СО, диоксид серы SO 2 , сероводород H 2 S Образование шламов Физическое воздействие - тепловые эмиссии | Контроль работы систем газоочистки. Контроль технологи- ческих параметров: контроль уровня массы в электродах и длины рабочего конца электродов; график снижения/ набора токовой нагрузки; сокращения величины и числа разовых перепусков к моменту отключения печи; разогрев закрытой печи включается в открытом режиме и переводится в закры- тый режим при мощнос- ти более 18 МВт. Вода для охлаждения элементов печи должна иметь температуру на выходе 35 0 С-40 0 С. |

Приложение 2 
к Техническому регламенту

таблица 1

Технические удельные нормативы эмиссий твердых частиц в 
        атмосферу для процесса производства ферросплавов для 
              действующих и реконструируемых предприятий 
       с 1 января 2013 года, для вновь строящихся предприятий 
                          с 1 января 2010 года

| № п/п | Наименование процесса и оборудования металлургического производства | Наименование загрязняющего вещества (ЗВ) | Норматив содержания ЗВ в выбросах, т/т выплав- ленного сплава, не более |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Хранение, подготовка и подача сырья и материалов |
| 1 | Процесс хранения, подготовки и транспортировки шихтовых материалов | Пыль неорганическая - содержание диоксида кремния |  |
|  |  | SiO 2 >70 % | 0,003 |
|  |  | SiO 2 20 %-70 % | 0,002 |
|  |  | SiO 2 <20 % | 0,003 |
|  |  | пыль оксида кальция | 0,003 |
| 2 | Процесс дозирования шихтовых материалов и подачи готовой шихты в печь | Пыль неорганическая - содержание диоксида кремния SiO 2 >70 % SiO 2 20 %-70 % SiO 2 <20 % | 0,004 |
| 2 | Выплавка ферросплавов |
| 1 | Печь РКЗ мощностью до 25 МВА (феррохром) | Пыль неорганическая - содержание диоксида кремния SiO 2 >70 % SiO 2 20 %-70 % SiO 2 <20 % | 0,010 |
| 2 | Печь РКЗ мощностью 25 МВА (ферросиликохром, ферросиликомарганец) |  | 0,010 |
| 3 | Печь РКЗ мощностью 33 MBА (феррохром, ферросилиций, ферросиликомарганец) |  | 0,020 |
| 4 | Печь РКЗ мощностью 63 МВА (феррохром) |  | 0,010 |
| 5 | Печь ДППТ-6 (феррохром) | Пыль неорганическая - содержание диоксида кремния SiO 2 >70 % SiO 2 20 %-70 % SiO 2 <20 % | 0,002 |
| 6 | Печь РКО мощностью 1,2 МВА (феррохром) |  | 0,002 |
| 7 | Печь РКО мощностью 25 МВА (феррохром, ферросилиций, ферросиликохром) |  | 0,002 |
| 8 | Печь РКО мощностью 63 МВА (феррохром) |  | 0,002 |
| 9 | Печь РКО мощностью 21 МВА (высокоуглеродис- тый феррохром) | Пыль неорганическая - содержание диоксида кремния SiO 2 <20 % SiO 2 20 %-70 % | 0,005 0,000 |
| 10 | Печь РКО мощностью до 27,6 МВА (высокоуглеро- дистый феррохром) |  | 0,004 0,0004 |
| 11 | Печь РКО мощностью 2,5 МВА (ферросилиций ФС-15Г) | Пыль неорганическая - содержание диоксида кремния SiO 2 <20 % | 0,002 |
| 12 | Печь РКО мощностью 7 МВА (низко- и среднеуглеро- дистый феррохром) |  | 0,120 |
| 13 | Печь РКО мощностью 17 МВА (высокоуглеродис- тый феррохром) |  | 0,005 |
| 14 | Печь РКО мощностью 6,3 МВА (ферросиликоалюминий) | Пыль неорганическая - содержание диоксида кремния SiO 2 20 %-70 % | 0,010 |
| 15 | Печь РКО мощностью 5 МВА (ферросиликоалюминий) |  | 0,010 |
| 16 | Печь РКО мощностью 1,5 МВА (ферросиликоалюминий) |  | 0,010 |
| 3 | Выпуск металла |
| 1 | Печь РКЗ мощностью 25 МВА (летка печи) (феррохром, ферросиликохром) | Пыль неорганическая - содержание диоксида кремния SiO 2 >70 % SiO 2 20 %-70 % SiO 2 <20 % | 0,010 |
| 2 | Печь РКЗ мощностью 63 МВА (феррохром) |  | 0,0003 |
| 3 | Печь РКО мощностью 7 МВА (общеобменная вентиляция) (низко- и среднеуглеродистый феррохром) | Пыль неорганическая - содержание диоксида кремния SiO 2 <20 % | 0,055 |
| 4 | Печь РКО мощностью 17 МВА (общеобменная вентиляция) (высокоугле- родистый феррохром) |  | 0,040 |
| 5 | Печь РКО мощностью 27,6 МВА (общеобменная вентиляция) (высокоугле- родистый феррохром) |  | 0,025 |
| 6 | Печь РКО мощностью 21 МВА (общеобменная вентиляция) (высокоугле- родистый феррохром) | Пыль неорганическая - содержание диоксида кремния SiO 2 20 %-70 % | 0,025 |
| 7 | Печи РКО мощностью 2,5 МВА (ферросилиций ФС-15Г) | Пыль неорганическая - содержание диоксида кремния SiO 2 <20 % | 0,110 |
| 8 | Печь РКО мощностью 1,5 МВА (ферросиликоалюминий) | Пыль неорганическая - содержание диоксида кремния SiO 2 20 %-70 % | 0,010 |
| 9 | Печь РКО мощностью 5 МВА (ферросиликоалюминий) |  | 0,020 |
| 10 | Печь РКО мощностью 6,3 МВА (ферросиликоалюминий) |  | 0,020 |
| 4 | Разливка металла |
| 1 | Финиша разливочных машин (феррохром, ферросилиций, ферросиликохром, ферросиликомарганец) | Пыль неорганическая - содержание диоксида кремния SiO 2 <20 %, SiO 2 >70 % | 0,0020 |
| 2 | Розлив металла в изложницы (феррохром высокоуглеродистый) | Пыль неорганическая - содержание диоксида кремния SiO 2 <20 %, SiO 2 >70 % | 0,008 0,0001 |
| 3 | Розлив металла в изложницы (феррохром средне- и низкоуглеродистый) | Пыль неорганическая - содержание диоксида кремния SiO 2 <20 % | 0,080 |
| 5 | Подготовка металла (дробление, сортировка, упаковка) |
| 1 | Аспирационные установки от узлов дробления и фракционирования и погрузки в контейнера (все ферросплавы) | Пыль неорганическая - содержание диоксида кремния SiO 2 <20 %, SiO 2 >70 % | 0,008 |

таблица 2

Технические удельные нормативы эмиссий газообразных 
          примесей в атмосферу для процесса производства 
         ферросплавов для действующих и реконструируемых 
           предприятий с 1 января 2013 года, для вновь 
           строящихся предприятий с 1 января 2010 года

| № п/п | Наименование процесса и оборудования металлургического производства | Наименование загрязняющего вещества (ЗВ) | Норматив содержания ЗВ в выбросах, т/т выплавленного сплава, не более |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Хранение, подготовка и подача сырья и материалов | Оксид углерода СО Оксиды азота NOx Диоксид серы SO 2 Сероводород H 2 S | отсутствуют |
| 2 | Выплавка ферросплавов |  |  |
| 1 | Печи РКЗ мощностью до 25 МВА (феррохром, ферросиликомарганец) | Оксид углерода СО Оксиды азота NOx Диоксид серы SO 2 Сероводород H 2 S | 0,0065 0,0001 0,00003 0,00001 |
| 2 | Печи РКЗ мощностью 25 МВА (ферросиликохром) | Оксид углерода СО Оксиды азота NOx Диоксид серы SO 2 Сероводород H 2 S | 0,0035 0,0008 0,001 0,00001 |
| 3 | Печи РКЗ мощностью 33 МВА (феррохром, ферросилиций) | Оксид углерода СО Оксиды азота NOx Диоксид серы SO 2 Сероводород H 2 S | 0,0065 0,0001 0,001 0,00001 |
| 4 | Печи РКЗ мощностью 63 МВА (феррохром) | Оксид углерода СО Оксиды азота NOx Диоксид серы SO 2 Сероводород H 2 S | 0,0065 0,0001 0,00004 0,00001 |
| 5 | Печь ДТТП-6 (феррохром) | Оксид углерода СО Оксиды азота NOx Диоксид серы SO 2 Сероводород H 2 S | 0,0004 0,00003 0,0005 0,00001 |
| 6 | Печь РКО 1,2 МВА | Оксид углерода СО Оксиды азота NOx Диоксид серы SO 2 Сероводород H 2 S | 0,0055 0,0008 0,001 0,00001 |
| 7 | Печи РКО 25 МВА (феррохром, ферросилиций, ферросиликохром) | Оксид углерода СО Оксиды азота NOx Диоксид серы SO 2 Сероводород H 2 S | 0,0055 0,0008 0,001 0,00001 |
| 8 | Печи РКО мощностью 63 МВА (феррохром) | Оксид углерода СО Оксиды азота NOx Диоксид серы SO 2 Сероводород H 2 S | 0,0065 0,0001 0,00004 0,00001 |
| 9 | Печь РКО мощностью 21 МВА (высокоуглеродистый феррохром) | Оксид углерода СО Оксиды азота NOx Диоксид серы SO 2 Сероводород H 2 S | 0,0033 0,0001 0,00061 0,00001 |
| 10 | Печь РКО мощностью 27,6 МВА (высокоуглеродистый феррохром) | Оксид углерода СО Оксиды азота NOx Диоксид серы SO 2 Сероводород H 2 S | 0,0036 0,0001 0,0009 0,00001 |
| 11 | Печи РКО мощностью 2,5 МВА (ферросилиций ФС-15Г) | Оксид углерода СО Оксиды азота NOx Диоксид серы SO 2 Сероводород H 2 S | 0,0004 0,00003 0,0005 0,00001 |
| 12 | Печи РКО мощностью 7 МВА (низко- и среднеуглеродистый феррохром) | Оксид углерода СО Оксиды азота NOx Диоксид серы SO 2 Сероводород H 2 S | 0,0055 0,0015 0,0015 0,00004 |
| 13 | Печи РКО мощностью 17 МВА (высокоуглеродистый феррохром) | Оксид углерода СО Оксиды азота NOx Диоксид серы SO 2 Сероводород H 2 S | 0,0025 0,0001 0,00060 0,00001 |
| 14 | Печи РКО мощностью 1,5 MBA (ферросиликоалюминий) | Оксид углерода СО Оксиды азота NOx Диоксид серы SO 2 | 0,0065 0,0004 0,0090 |
| 15 | Печи РКО мощностью 5 МВА (ферросиликоалюминий) |  |  |
| 16 | Печи РКО мощностью 6,3 МВА (ферросиликоалюминий) |  |  |
| 3 | Выпуск металла |
| 1 | Печи РКЗ мощностью 25 МВА (летка печи) (феррохром, ферросиликохром, ферросиликомарганец) | Оксид углерода СО Оксиды азота NOx Диоксид серы SO 2 Сероводород H 2 S | 0,0065 0,0008 0,001 0,00001 |
| 2 | Печи РКЗ мощностью 63 МВА (феррохром) | Оксид углерода СО Оксиды азота NOx Диоксид серы SO 2 Сероводород H 2 S | 0,0065 0,0008 0,00004 0,00001 |
| 3 | Печь РКО мощностью 21 МВА (общеобменная вентиляция) (высокоуглеродистый феррохром) | Оксид углерода СО Оксиды азота NOx Диоксид серы SO 2 Сероводород H 2 S | 0,00075 0,00002 0,00015 0,000002 |
| 4 | Печь РКО мощностью 27,6 МВА (общеобменная вентиляция) (высокоуглеродистый феррохром) | Оксид углерода СО Оксиды азота NOx Диоксид серы SO 2 Сероводород H 2 S | 0,00070 0,00002 0,00015 0,000002 |
| 5 | Печи РКО мощностью 2,5 МВА (ферросилиций ФС-15Г) | Оксид углерода СО Оксиды азота NOx Диоксид серы SO 2 Сероводород H 2 S | 0,0015 0,0020 0,0004 0,00001 |
| 6 | Печи РКО мощностью 7 МВА (общеобменная вентиляция) (средне- и низкоуглеродистый феррохром) | Оксид углерода СО Оксиды азота NOx Диоксид серы SO 2 Сероводород H 2 S | 0,0006 0,0002 0,0002 0,00001 |
| 7 | Печи РКО мощностью 17 МВА (общеобменная вентиляция) (высокоуглеродистый феррохром) | Оксид углерода СО Оксиды азота NOx Диоксид серы SO 2 Сероводород H 2 S | 0,0011 0,0002 0,00005 0,000002 |
| 8 | Печь РКО мощностью 1,5 МВА (ферросиликоалюминий) | Оксид углерода СО Оксиды азота NOx Диоксид серы SO 2 | 0,001 0,009 0,007 |
| 9 | Печь РКО мощностью 5 МВА (ферросиликоалюминий) | Оксид углерода СО Оксиды азота NOx Диоксид серы SO 2 | 0,007 0,013 0,002 |
| 10 | Печь РКО мощностью 6,3 МВА (ферросиликоалюминий) | Оксид углерода СО Оксиды азота NOx Диоксид серы SO 2 | 0,007 0,013 0,001 |
| 4 | Разливка металла |
| 1 | Розлив металла в изложницы (феррохром высокоуглеродистый) | Оксид углерода СО Оксиды азота NOx Диоксид серы SO 2 Сероводород H 2 S | 0,00025 0,00005 0,00005 0,000001 |
| 2 | Розлив металла в изложницы (феррохром средне- и низкоуглеродистый) | Оксид углерода СО Оксиды азота NOx Диоксид серы SO 2 Сероводород H 2 S | 0,0002 0,0003 0,00004 0,000001 |

таблица 3

Технические удельные нормативы размещения отходов для 
      процесса производства ферросплавов для действующих и 
       реконструируемых предприятий с 1 января 2013 года, 
     для вновь строящихся предприятий с 1 января 2010 года

| Выплавляемый сплав | Наименование отхода | Содержание ЗВ в отходах, т/т выплавленного сплава не более |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Феррохром | шлак высокоуглеродистого феррохрома | 1,7 |
|  | шлак среднеуглеродистого феррохрома | 3,8 |
|  | шлак низкоуглеродистого феррохрома | 4,0 |
|  | шламы "мокрых" газоочисток | 0,045 |
|  | пыль аспирационная "сухих" газоочисток | 0,055 |
| Ферросилиций | шлак ферросилиция | отсутствует |
|  | шлак ферросилиция ФС-15Г | 0,113 |
|  | шламы "мокрых" газоочисток | отсутствуют |
|  | пыль аспирационная "сухих" газоочисток | 0,2 |
| Ферросиликохром | шламы "мокрых" газоочисток | 0,065 |
|  | пыль аспирационная "сухих" газоочисток | 0,2 |
| Ферросиликомарганец | шлак ферросиликомарганца | 1,0 |
|  | шламы "мокрых" газоочисток | 0,055 |
|  | пыль аспирационная "сухих" газоочисток | 0,26 |
| Ферросиликоалюминий | шлак ферросиликоалюминия | 0,15 |
|  | пыль аспирационная "сухих газоочисток" с учетом отсева углистой породы | 1,0 |